|  | VKS TECH Met Operational Excellence | Doc: VKS/MET/SOP/03 Rev: 01 April 2026 |
| --- | --- | --- |
|  | Standard Operating Parameters for Metallisers | Scope: Met-1 & Met-2 |
|  | vkstech.com ¦ Free Industrial Knowledge for Packaging Professionals |  |

🎯 Purpose

Master reference table for all metallisation operating parameters across different film types and OD requirements.

📊 Standard PET Metallization Parameters

| Parameter | Low OD (2.2) | Medium OD (2.5) | High OD (2.8) |
| --- | --- | --- | --- |
| Line Speed (m/min) | 750 | 700 | 650 |
| Drum Temperature | -15 to -20°C | -15 to -20°C | -15 to -20°C |
| Vacuum Level | < 8×10⁻⁴ mbar | < 8×10⁻⁴ mbar | < 8×10⁻⁴ mbar |
| Boat Current | 700-800 A | 750-850 A | 800-900 A |
| Wire Feed Mode | AUTO | AUTO | AUTO |
| OD Tolerance | ±5% | ±5% | ±5% |

Film types covered: 8µ PET, 10µ PET, 12µ PET, 19µ PET, 23µ PET. Tension and taper values are film-specific — refer to machine recipe library.

⚠️ Higher OD requires lower speed and higher boat current. Never increase OD by reducing speed alone — always adjust recipe holistically.